Основные Эффузивные Породы

Порфиры и диабаз классифицированы как старая эффузивная порода.

Порфиры подразделены на порфир кварца, аналог гранита, порфира без кварца, аналог сиенита, порфирита, аналог диорита. Свойства здания таковых подхода порфиров из укоренившихся скал, но, вследствие нерегулярной структуры, сопротивление наследника наклону ниже, и верхние слои депозитов часто, оказывается, выдержаны. Porphyrys имеют значительно низкоомные к трению чем укоренившаяся скала.

Диабаз (аналог габбро) - скала, характеризованная зернами различного размера, темно-серой или зеленоватой-черной окраски; это обладает высокой силой (4 500-килограммовый / кв. см). Обладание высокой крутизной заканчивает относительно высокое сопротивление трению, диабаз используется в производстве дорожных-каменных материалов различного разнообразия. Самые новые экспансивные скалы включают trachyte, андезит и базальт.

Трахит (аналог syenite) - пористая скала; вес объема trachyte - приблизительно 2 200 kg/cu м., сжимающая сила минеральных диапазонов от 500до900килограммового / кв. см, и это имеет обычно светло-желтый или серый цвет. В здании trachyte используется как стенной материал и как щебень для легкого бетона. Изнашивания Trachyte тяжело когда подвергнуто трению и его сопротивлению наклону низки.

Андезит (аналог диорита) обладает весом объема в пределах от 2 200 - 2 700 kg/cu м., и сжимающей силы 600-2 400килограммовый / кв. см. Цвет минерала изменяется от серого до темно-серого. Массивные андезиты большей кислотности используются как кислотоупорный материал для производства столкновения перед плитами, и как щебень для кислотоупорного бетона.

Базальт (аналог габбро) - самая широко распространенная экспансивная скала. В зависимости от условий отвердевания, базальт имеет стекловидную структуру или cryptocrystalline структуры. Вес объема базальта - близко к его удельной массе и располагается от 2 900 до 2 300 кг/м3; _____________________________________

Помимо вышеупомянутых перечисленных массивных скал, экспансивные скалы включают обломочные скалы, которые являются продуктами пересмещения свободного материала происхождения вулканической вспышки. Обломочные скалы разделены на: свободный? вулканический пепел, песок, пемза, прикреплял? вулканические туфы, trasses и лава туфа.

Вулканический пепел - название, данное нерегулярно-имеющим-форму порошкообразным частицам вулканической лавы, изгнанной в сокрушенном государстве; большие частицы выведены к как вулканический песок.

Пемза - очень пористая скала (поры занимают до 80 процентов объема минерала). Это - губчатый вулканический стакан? продукт быстрого воздушного охлаждения лавы, процесс охлаждения, сопровождаемый обширным испусканием газообразных продуктов. Частицы пемзы - от 5 до 30 мм в размере, и средний вес объема свободной пемзы - приблизительно 500 kg/cu м.

Пемза стойка к морозу и испытывает недостаток в hygroscopicity. Это обладает очень низкой тепловой проводимостью в пределах от 0.12 к 0.20, и-, поэтому, очень хорошее изолирование высокой температуры (и звуковое изолирование) материал; compres? сила sive минерала пемзы располагается от 20до30килограммового / кв. см.

Пемза и пески пемзы используются как щебень и песок в подготовке легкого бетона; порошкообразная пемза используется для теплоизоляции, также как размол (абразивный) материал.

Вулканический туф формируется в процессе консолидации вулканического пепла; степень консолидации изменяется, в зависимости от условий возникновения. Trasses известны как наиболее объединенные вулканические туфы.

Туф, trass и пемза используется в точно-распыленном государстве, то же самое как вулканический пепел, как активные гидравлические дополнения минеральным обязательным агентам (известь, цемент).

Лава туфа - результат вулканического пепла и песка, проникающего в литую лаву. Камни регулярной формы, распиленной от этой скалы используются для стенной каменной кладки, и сломанная лава туфа используется как совокупность для легкого бетона.

Естественный Камень, Сделанный от Осадочных Скал

исходные материалы осадочной скалы - продукты разрушения скалы различного происхождения.

Скала разрушена в результате наклона. Самые важные агенты наклона - вода, ветер и изменение в температуре. Вода, проникающая в трещины постепенно разрушает и расторгает элементов скалы и разрушает скалу, когда замораживается, вследствие увеличения объема. В результате острого температурного изменения монолитная природа скалы встревожилась, трещины скалы, глыбы и блокирует отдельный от монолита. Продукты разрушения транспортируются ветром и, особенно, водными потоками по различным расстояниям.

Наклон показывает себя не только в физических процессах (механическое разрушение), но также и как результат взаимодействия элементов скалы с различными атмосферными веществами (химическое разрушение). Таким образом, полевые шпаты (ортоклаз, например) разрушены - под влиянием. вода и углекислый газ (содержавшийся в окружающем воздухе) и форме kao-linite (этот процесс упоминается как kaolinisation).

Физический наклон скалы приводит к формированию больших глыб (фрагменты)? блоки, gruss, меньшие части? острый указал? щебень (естественная трата скалы) и маленькие зерна? песок, главным образом кварцевый песок.

Химический распад скалы полевого шпата приводит к формированию kaolinite, который, смешиваясь с песком и другими продуктами распада, приводит к различным глинам. Эти продукты распада остаются в месте, формируя песок горы и первичную глину, или они транспортируются водным путем, ледники, ветер и депонированы в другом месте (вторичная глина).

Смещение и накопление продуктов распада приводят к формированию осадочных скал, которые, в зависимости от условий формирования, дифференцированы следующим образом: обломочный (механические отложения), химического происхождения (химические отложения), и organogenic, которые формируются как результат деятельности жизни и вымирания org_______________________________________________________