| Окислительно-восстановительные потенциалы некоторых металлов, кислорода и водорода в разных средах (Вольт), φ0 |
| --- |
| Кислота | Вода (pH 7) | Щелочь |
| O2/2H2O 1,22 | O2/4OH- 0,814 | O2/4OH- 0,401 |
| 2H+/H2 0,00 | 2H2O/H2 -0,414 | 2H2O/H2 -0,827 |
| Al 3+/Al -1,66 | Al(OH)3/ Al -0,88 | Al O2-/ Al -2,36 |
| Bi3+/ Bi 0,215 | BiO+/ Bi -0,044 | Bi2O3/ 2Bi -0,45 |
| Cu2+/ Cu 0,34 | Cu(OH)2/ Cu 0,19 | Cu(OH)2/ Cu -0,216 |
| Cd2+/ Cd -0,40 | Cd(OH)2/ Cd -0,409 | Cd(OH)2/ Cd -0,822 |
| Cr3+/ Cr -0,744 | Cr(OH)3/ Cr -0,926 | CrO2-/ Cr -1,316 |
| Mg2+/ Mg -2,36 | Mg (OH)2/ Mg -2,36 | Mg (OH)2/ Mg -2,69 |
| Ni2+/ Ni -0,25 | Ni (OH)2/ Ni -0,304 | Ni (OH)2/ Ni -0,71 |
| Fe2+/ Fe -0,44 | Fe (OH)2/ Fe -0,46 | Fe (OH)2/ Fe -0,874 |
| Pb2+/ Pb -0,126 | Pb (OH)2/ Pb -0,136 | PbO22-/ Pb -0,54 |
| Sn2+/ Sn -0,136 | Sn (OH)2/ Sn -0,505 | SnO22-/ Sn -0,907 |
| Zn2+/ Zn -0,76 | Zn (OH)2/ Zn -0,814 | ZnO22-/ Zn -1,22 |

| Окислительно-восстановительные потенциалы некоторых металлов, кислорода и водорода в разных средах (Вольт) , φ0 |
| --- |
| Кислота | Вода (pH 7) | Щелочь |
| O2/2H2O 1,22 | O2/4OH- 0,814 | O2/4OH- 0,401 |
| 2H+/H2 0,00 | 2H2O/H2 -0,414 | 2H2O/H2 -0,827 |
| Al 3+/Al -1,66 | Al(OH)3/ Al -0,88 | Al O2-/ Al -2,36 |
| Bi3+/ Bi 0,215 | BiO+/ Bi -0,044 | Bi2O3/ 2Bi -0,45 |
| Cu2+/ Cu 0,34 | Cu(OH)2/ Cu 0,19 | Cu(OH)2/ Cu -0,216 |
| Cd2+/ Cd -0,40 | Cd(OH)2/ Cd -0,409 | Cd(OH)2/ Cd -0,822 |
| Cr3+/ Cr -0,744 | Cr(OH)3/ Cr -0,926 | CrO2-/ Cr -1,316 |
| Mg2+/ Mg -2,36 | Mg (OH)2/ Mg -2,36 | Mg (OH)2/ Mg -2,69 |
| Ni2+/ Ni -0,25 | Ni (OH)2/ Ni -0,304 | Ni (OH)2/ Ni -0,71 |
| Fe2+/ Fe -0,44 | Fe (OH)2/ Fe -0,46 | Fe (OH)2/ Fe -0,874 |
| Pb2+/ Pb -0,126 | Pb (OH)2/ Pb -0,136 | PbO22-/ Pb -0,54 |
| Sn2+/ Sn -0,136 | Sn (OH)2/ Sn -0,505 | SnO22-/ Sn -0,907 |
| Zn2+/ Zn -0,76 | Zn (OH)2/ Zn -0,814 | ZnO22-/ Zn -1,22 |